Material utilizado:

- Borracha de silicone Siqmol 5014

- Catalisador para borracha Siqmol

- Copo medidor

- Vaselinas líquida e sólida

- Pincel

- Cola Branca

- Espátula de polipropileno

- Papel cartão para caixinha.

Monte a caixinha conforme as dimensões da peça modelo. A base da caixa deve ter a mesma medida da peça mais 0,5 cm de cada lado. As paredes da caixinha devem medir no mínimo 1 cm a mais que o ponto mais alto da peça.

Agora monte a caixinha vedando-a com fita crepe. Vede bem as lateriais e o fundo evitando dobrar a fita crepe para dentro da caixinha.

Cole a peça no fundo da caixinha com cola branca, observe a centralização.

A peça modelo deve ser untada com um desmoldante para facilitar a desmoldagem. Quando a peça modelo é impermeável, passe vaselina líquida, se esta for porosa passe vaselina sólida. Faça o mesmo com a caixinha.

Despeje sobre a peça modelo esta borracha envolvendo-a com uma película. Espere alguns segundos e despeje até que o nível da borracha ultrapasse 0,5cm a 1 cm o ponto mais alto da peça modelo.

Antes de separar uma quantidade de borracha, misture bem a mesma para torná-la homogênia. Em um copo medidor separe uma quantidade de borracha a ser utilizada e acrescente 4% de catalisador para a mesma. (Medida sobre a quantidade separada) misture muito bem o catalisador a borracha.

Feito isto deixe a borracha endurecer por 24 horas quando se dará a cura total. Após decorrido o tempo, retire a caixa. Veja a foto acima.

Seu molde “Dentinho”está pronto para uso.